## Slide 1
微波液相等离子体污水制氢项目催化剂进展
汇报时间：2022.8.1

## Slide 2
目录
01
资料收集
02
催化剂方案
03
催化剂制备
04
现有的问题

## Slide 3
资料收集
01

## Slide 4
现有液相等离子体制氢体系：催化剂情况（非污染物体系）：
一、资料收集
所用底物 | 是否使用催化剂 | 补充介绍
乙醇 | 无或者TiO2类 | 除了产氢效果，研究者们还使用乙醇溶液进行制氢特性和产氢机理研究
水 | 多种多样 | 水是研究最多的产氢基质，由于体系简单，可使用的催化剂也十分丰富
甲醇 | 无 | 使用甲醇进行产氢，未使用催化剂，但在电极上方固定了一块催化金属板
甲烷 | 无 | 甲烷气体被通入反应器的水中实现液相甲烷湿重整制氢
氨水 | 金属掺杂TiO2 | 在等离子体和催化剂的共作用下对氨水产氢，值得关注的是在这个体系中对反应器增加了冷却装置，使反应器温度控制在20℃。
正十二烷 | 无 | 在电极上方增加了一个薄蒸汽管，促进正十二烷的重整，但产物中存在大量CO。
生物油 | 无 | 使用木质素模型化合物和木质素油进行产氢研究，且在生成的炭黑中检测到了所用的电极材料。

## Slide 5
现有体系：催化剂情况（污染物体系）：
除了一些醇类和烃类物质之外，还有一些研究致力于将产氢与污染物降解联系起来，使用一些含氢污染物进行液相等离子体产氢研究。
所用底物 | 是否使用催化剂 | 补充介绍
乙酸 | Ni负载TiO2 | 对含乙酸的废水进行乙酸降解和产氢共同效果的研究，使用Ni/TiO2催化剂后，乙酸降解和析氢速率都得到了提高。
1，4二恶烷 | N、Ni共掺杂TiO2 | 使用1，4二恶烷的水溶液进行等离子体协同光催化分解，还原DO的同时进行析氢。
乙醇胺 | Ni负载TiO2 | 使用含乙醇胺的核废水进行产氢研究，值得注意的是，虽然叫核废水，实际上是冷凝水，并非含放射性物质的废水。
乙醛 | 多孔材料负载Ni/TiO2 | 将液相等离子体作为光源应用于光反应中，通过光催化分解体系表征了氢的演化和乙醛的降解
一、资料收集

## Slide 6
一、资料收集
催化剂投加方式
1.In this reactor, 150 mL reactant and 0.5 g photocatalyst were injected。
2.A catalyst (0.5 g) was injected into 100 mL of distilled water (DW) and reacted.
3.Typically,1 g of each sample was blended in 200mL aqueous mixture of reactantsand placed inside a photocatalysis reactor.
4.Distilled water (200 mL) and photocatalyst (1 g) were introduced in the photochemical reactor
（ In-Soo Park et al，2021 ； Kyong-Hwan Chung et al，2021； Irshad Ahmad et al，2021； Kyong-Hwan Chung et al，2019； Yanbin Xin et al，2021 ）

## Slide 7
催化剂合成方案
02

## Slide 8
催化剂
2
催化剂合成方案(TiO2)
(Kyong-Hwan Chung et al，2017；Young-Kwon Park et al，2020；In-Soo Park et al，2021；Yanbin Xin et al，2018)

## Slide 9
催化剂
2
催化剂合成方案（氧化铈）
①
②
③
(遇世友等，2022；贾红伟等，2022；张敬波等，2021)

## Slide 10
催化剂
2
Ga0.625Sr0.375AlO3 | 8344.36
Ga0.6Ba0.4CoO3 | 8319.28
Ga0.6Sr0.4AlO3 | 8344.36
Bi0.6Ga0.4AlO3 | 7500
Bi0.625Ga0.375AlO3 | 7500
Na0.7La0.3Nb0.7Mg0.3O3 | 7500
Ga0.6Ba0.4AlO3 | 7500
Na0.6Pr0.4Nb0.6Mn0.4O3 | 7500
Na0.625La0.375Nb0.625Mg0.375O3 | 7500
Bi0.7Na0.3AlO3 | 7500
对于ABO3型钙钛矿，只要有Ga的掺杂，都能获得较高的产氢速率。
具有较高比表面积的钙钛矿的制备方法主要为溶胶-凝胶法，聚合络合法和燃烧法等温度需求较低的方法
在整个制备过程中尽可能做到低温，低煅烧时间。
产氢效果较好的钙钛矿催化剂主要有以下几类：
Ba Ti O3 在 A 位或 B 位被其他元素掺杂；
BiFeO3 及其在 A 位或 B 位含有元素掺杂；
CaMnO3 的 A 位掺杂了镧系元素；
CaTiO3 的 A 位和 B 位同时被掺杂；
由La / Pr（A 位）和过渡元素（B 位）组成；
SrTiO3 的 A 位掺杂镧系元素 La、Pr等，B 位掺杂过 渡金属元素 Cr、Fe、Co 等。
(陶秋伶，2022)

## Slide 11
催化剂
2
溶胶凝胶法：以La0.5Sr0.5Co0.8Mn0.2O3-δ为例： 将硝酸镧、半水合醋酸锶、六水合硝酸钴、四水合醋酸锰及EDTA和柠檬酸按物质的量比0.5∶0.5∶0.8∶0.2∶2∶1混合，再在去离子水中溶解加入氨水使溶液pH值在6～7范围内，形成溶胶；通过加热或水浴蒸发除去溶胶大部分水分，形成凝胶，然后将其放入烘箱于250 ℃干燥5 h;将干燥后的凝胶放入实验室管式炉中，分别在通氮气或弱氧化气氛条件下于900 ℃、950 ℃和1 000 ℃下煅烧6 h, 弱氧化气氛以氮气和氧气为混合气体，氧气分压为1.01 kPa,煅烧样品冷却后研磨成粉。
燃烧法：以LaMnO3为例：按化学计量比准确称取所需的硝酸盐,用去离子水溶解在的烧杯中,按照有机燃料与硝酸盐总金属离子的化学计量配比为1.5称取丙氨酸,用去离子水溶解后,加入到硝酸盐溶液中而后对混合溶液边搅拌边加热,控制温度在70-80℃之间,形成粘稠状溶液停止加热,用铁丝把200目数的金属筛网紧紧的固定在烧杯口上面防止瞬间燃烧放热,前躯体喷出,然后把烧杯放到红外干燥箱中,设置温度350℃。待燃烧完全后,取出前躯体, 在600℃进行焙烧3小时.
聚合络合法：烧结过程中常规烧结升降温速率为2℃/min至1 000℃保温1 h,整个烧结过程为17 h左右

## Slide 12
氧化铈合成
03

## Slide 13
一、等离子体（plasma）

## Slide 14
二、液相等离子体制氢

## Slide 15
二、液相等离子体制氢
文献中的XRD图像
合成样品检测得到的XRD图像

## Slide 16
存在的问题
04

## Slide 17
现有的问题
1.关于在大体积设备中的催化剂投加方式和投加量的问题
2.单纯的催化剂表征并不能表现出催化剂的效果，需要进行实际的实验来进行验证。
3.现有的钙钛矿型催化剂的合成方案较复杂要求较高，考虑对钙钛矿合成方法进行进一步的调研和优化

## Slide 18
恳请批评指正